## Slide 1
TERMOELEKTRICKÉ VLASTNOSTI POLYKRYSTALICKÉHO SnSe DOPOVANÉHO As
Čermák Šraitrová K.1 , Kucek V. 1, Ruleová P. 1 , Plecháček T. 1 , Drašar Č. 1
1Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Studentská 573, 532 10 Pardubice, Česká republika
Cíl
Vyšetření vlivu arsenu jako dopantu na termoelektrické vlastnosti polykrystalického SnSe, zejména na parametr termoelektrické účinnosti ZT.
Předpoklad
Zvýšení koncentrace děr v SnSe prostřednictvím zabudování arsenu do selenové podmřížky : .
Experimentální část
Byly připraveny polykrystalické vzorky SnSe1-xAsx, kde x = 0; 0,005; 0,0075; 0,01; 0,02; 0,04; 0,06 a 0,08. Křemenné ampule s naváženým výchozím materiálem byly zahřáty na teplotu 1223 K s výdrží6 h. Následovalo volné chladnutí v peci na pokojovou teplotu. Získaný materiál byl pomlet ve vibračním mlýnku pod hexanem a následně za horka vylisován do tablet.
Charakterizace materiálu
XRD difrakce
Elektrická vodivost s (300-725 K)
Tepelná vodivost k (300-725 K)
Seebeckův koeficient a (300-725 K)
Parametr ZT byl vypočítán z naměřených dat
Měření Hallova koeficientu nebylo možné kvůli vysokému odporu připravených vzorků
Parametr termoelektrické účinnosti
Závěr
12 mm
XRD analýza
Vzorky s obsahem arsenu x = 0,02 – 0,08 obsahovaly druhou fázi, která byla identifikována jako SnAs. U vzorků s x ≥ 0,02 pozorujeme pokles objemu elementární buňky. To naznačuje, že se As ve struktuře zabudovává spíše na místo po Sn, než po Se.
Struktura SnSe
α (Pnma) → β (Cmcm) ~ 810 K
[1]
Citace
[1] LI, Y., SHI, X., REN, D., CHEN, J. and CHEN, L. Energies. 2015, 8(7), 6275-6285.
[2] CHATTOPADHYAY, T., PANNETIER, J. and VON SCHNERING, H.-G. J. Phys. Chem. Solids 1986, 47(9), 879-885.
[3] Zhao, L.-D., Lo, S.-H., Zhang, Y., Sun, H., Tan, G., Uher, C., Wolverton, C., Dravid, V.P. and Kanatzidis, M.G. Nature. 2014, 508(7496).
Seebeckův koeficient
U vzorků s vyšším obsahem arsenu (x ≥ 0,02) pozorujeme pokles Seebeckova koeficientu, který je patrně spojen s přítomností druhé fáze SnAs.
Elektrická vodivost
Dopované vzorky vykazují zvýšení elektrické vodivosti okolo teploty T ≈ 500 K. To může být vysvětleno současně se zvyšujícím počtem defektů (produkují elektrony) a jejich kompenzací nativními defekty (produkují díry).
Tepelná vodivost
Nízká koncentrace arsenu x ≤ 0,02 snižuje celkovou tepelnou vodivost, která je zřejmě spojena s defekty . Vzorky s x > 0,02 vykazují nárůst tepelné vodivosti, který je pravděpodobně spojen s přítomností druhé fáze.
Parametr ZT
Dopované vzorky za zvýšených teplot dosahují nižších hodnot parametru ZT, než vzorek nedopovaný.
Arsen se neprokázal jako vhodný dopant pro zlepšení termoelektrických vlastností SnSe. Vzorky s vyšším obsahem As vykazují přítomnost druhé fáze SnAs, která má negativní vliv na TE vlastnosti (zvyšuje tepelnou vodivost a snižuje Seebeckův koeficient). Zdá se však, že arsen vyvolává silnou interakci s nativními defekty, jejíž studium by mohlo přinést cenné informace o struktuře a nativních defektech v SnSe. Předpokládáme, že As ve struktuře SnSe způsobuje potlačení nativních defektů a , což vede k nedostatečné koncentraci nositelů náboje a zvýšení tepelné vodivosti.
Z našich výsledků vyplývá, že As preferuje substituci za Sn a nikoliv za Se. Předpoklad, že As se bude chovat jako akceptor se nepotvrdila. Naopak, v případě substituce za Sn se As chová jako donor: . V důsledku zvýšení elektrické vodivosti (450-550 K) a poklesu tepelné vodivosti pozorujeme v této teplotní oblasti také pokles parametru ZT. Největší nárůst pozorujeme u vzorku s obsahem 0,5% of As, u kterého parametr ZT dosahuje hodnoty 0,1 v porovnání s nedopovaným materiálem (ZT = 0,05). Na základě výše uvedených výsledků byla dále provedena rozsáhlá studie As jako dopantu v kationtové i aniontové podmřížce v monokrystalickém SnSe podpořená pozitronovou anihilační spektroskopií.